- 南京金羚生物基喷丝板更换板面技术协议

- 1.待更换板面喷丝板数：以合同为准

2. 喷丝板（莱赛尔纤维）技术参数：

2.1打孔区尺寸845*20mm（约数，以甲方提供样品为准） 两端设计为半圆形

2.2喷丝板条材料（进口材质）: SUS317L   板厚≥1.2mm  0/-0.03mm

2.3 孔形状：圆形

2.4 孔径：φ0.075mm

2.5 孔数：47002个，堵孔率小于等于万分之一

2.6孔排列形式：棱形交错排列分布，两头为半圆形

3、技术要求（加工精度达到进口ENKA 喷丝板水平）

3.1 孔径允许偏差：φ0.075mm±0.002mm          孔型不圆度<0.002mm

孔间距：行间距0.6±0.02mm，列间距0.5±0.02mm	，孔行列间距均匀

3.2长径比： L/D=2:1

3.3 孔内无任何异物

3.4 表面、孔道粗糙度：直孔表面Ra≤0.1，导孔表面Ra≤0.2，出丝面Ra≤0.1，其余部分Ra≤0.4	表面、孔道光洁度高

4、喷丝板质量要求：喷面不变形、不开焊、不断裂，微孔板内侧需加焊一圈并打磨光滑。

5、喷丝板验收要求：

5.1开箱验收查看表面完好无损，无堵孔、无划痕、无碰伤、无变形（喷丝面表面无哈哈镜现象）。

5.2正常生产时，纤维物理指标符合天丝质量标准，不存在夹胶漏胶现象。

5.3喷丝板条加工完成未焊接前，需通知甲方进行中期验收。

6、 质量保证

设备的质量保证期为设备运行后的12个月，期间除人为因素损坏之外，卖方全部给予免费更换。

| 买方： | 卖方： |
| --- | --- |
| 签字代表： | 签字代表： |
| 日期： | 日期： |